Урок по технологии на тему «Пиломатериалы и древесные материалы»

Цель: изучить с учащимися виды пило- и древесных материалов.

Предмет: технология.

Класс: 5.

Дата проведения:

Учитель: Хаматгалеев Э. Р.

I. Повторение пройденного материала.

1. Беседа по вопросам:

- Из каких частей состоит дерево?

- Какие породы древесины вы знаете?

- Где применяется древесина?

- Что показывают годичные кольца?

- Что называют текстурой древесины?

- В сказках и рассказах русских писателей вы встречали слова «береста» и «лыко». Что они значат? Какие изделия изготавливают из бересты и лыка? (Лыко – луб молодой липы, ивы и некоторых других деревьев, разделяемый на слои и узкие полосы (лапти из лыка).

2. Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

Рассказ с элементами беседы.

При продольном распиливании стволов деревьев на лесопильных рамах получают различные пиломатериалы (рис. 11): брусья, бруски, доски, пластины, четвертины и горбыли.

Брус – пиломатериал толщиной и шириной более 100 мм.

Бруски – пиломатериал толщиной менее 100 мм и шириной менее двойной толщины.

Доски – пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины.

Пластины получают при продольном распиливании бревна пополам, а четвертины – на четыре части.

Горбылём или обаполом называют выпиленную боковую часть брёвна.

Пиломатериалы имеют следующие элементы: пласти, кромки, рёбра и торцы.

Пластью называют широкую плоскость пиломатериала, а кромкой – узкую плоскость.

Ребром является линия пересечения этих двух плоскостей.

Торец – поперечная (торцовая) плоскость пиломатериала.

Древесные материалы. В качестве конструкционного материала широко применяют фанеру. Фанеру получают путём наклеивания друг на друга трёх (или более) тонких листов древесины – шпона. «Шпон» в переводе с немецкого – «щепка» (стружка). Шпон срезают (лущат) острым ножом специального лущильного станка при вращении бревна длиной около 2,0 м (рис. 12). При этом бревно, как рулон, раскатывается в ленту шпона.

Ленту шпона разрезают на квадратные листы, которые высушивают в сушилках, намазывают клеем и укладывают друг на друга так, чтобы направление волокон в них было перпендикулярным друг другу (рис. 13). Листы склеивают под прессом. Так получают фанеру толщиной от 2 до 20 мм.

Фанера прочнее древесины, почти не рассыхается и не растрескивается, хорошо гнётся и обрабатывается. Применяют фанеру в строительстве, изготовлении мебели, машиностроении и даже самолётостроении.

Лущёный шпон используют для изготовления гнутоклееной древесины, из которой делают мебель, спортивный инвентарь и другие изделия.

Древесностружечные плиты (ДСП) получают путём прессования и склеивания измельчённой древесины в виде стружек, опилок, древесной пыли. Для производства древесностружечных плит используют в основном древесные отходы и даже кору.

Плиты изготавливают толщиной от 10 до 26 мм. Они прочны, почти не коробятся, хорошо обрабатываются режущими инструментами. Из них изготавливают мебель, двери, перегородки, стены, полы. Однако с течением времени они выделяют вредные для здоровья вещества, поэтому их нежелательно применять в жилых помещениях.

Древесноволокнистые плиты (ДВП) прессуют в виде листов из пропаренной и измельчённой до отдельных волокон древесной массы. Они имеют приятный серый цвет, ровные поверхности, хорошо гнутся, как и фанера. Применяют для внутренней отделки помещений: облицовывания стен, потолков, полов, в производстве мебели, дверей.

Недостатком фанеры, древесностружечных и древесноволокнистых плит является то, что они боятся сырости. Под действием воды и влаги фанера расслаивается, а плиты разбухают, теряют прочность и рассыпаются.

III. Практическая работа.

Изучение образцов пиломатериалов и древесных материалов

- Рассмотрите образцы пиломатериалов и определите их вид (бруски, доски, горбыль и др.). Определите породы древесины.

- Найдите в образцах пиломатериалов пласть, кромку, ребро, торец.

- Рассмотрите образцы фанеры, ДСП и ДВП, измерьте их толщину. Сосчитайте количество слоёв в образцах фанеры.

- Проверьте, легко ли обрабатываются образцы каким-либо инструментом (напильником, ножовкой и др.).

IV. Итог урока.

Вопросы самоконтроля:

- Какие виды пиломатериалов вы знаете?

- Назовите основные элементы пиломатериалов.

- Что такое шпон?

- Из чего и как изготавливают фанеру? ДСП? ДВП?

- Чем древесные материалы отличаются от древесины?

- Какие они имеют преимущества, недостатки?

- Какие отходы, остающиеся при обработке древесины, используют для изготовления бумаги?

Оценивание ответов учащихся.

Домашнее задание.